Zał. nr 5 do Ogłoszenia nr 1/2024 z dnia 6.06.2024 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Malowanie pokrycia dachu

Kod CPV: 45261221-9,

ZAMAWIAJĄCY :

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

ul. Niepodległości 6, 38-400 Krosno

Malowanie dachu z blachy trapezowej na Budynku Głównym Komendy Miejskiej PSP  w Krośnie

Opracował :

## mł.bryg. Krzysztof Szczęsny

Czerwiec 2024

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Zamawiającego.

- Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy do ogłoszenia oraz staje się załącznikiem do umowy na realizację robót.

- Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej

Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami .

- Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną specyfikacją techniczną .

Przedmiot zamówienia obejmuje :

- Dokładne oględziny pokrycia dachu ze zwróceniem uwagi na umocowanie pokrycia

do więźby dachowej

B.  Sprawdzenie i zabezpieczenie zamocowań pokrycia dachu do więźby dachowej

- Oczyszczenie mechaniczne pokrycia dachu z blachy za pomocą szczotek drucianych,

- Mycie pokrycia i obróbek wodą z detergentem pod ciśnieniem,

- Odtłuszczanie pokrycia dachu,

- Dwukrotne malowanie natryskiem pneumatycznym ( blacha trapezowa połaci dachowych, pokrycie wieży i śniegołapy),

- Dwukrotne malowanie natryskiem pneumatycznym lub pędzlem (pasy podrynnowe, obróbki krawędzi, czapy kominowe).

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. Roboty należy wykonać także zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną.

- Wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca obowiązany jest posiadać pełną dokumentację dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót.

Stosowne materiały powinny posiadać :

- Aprobaty techniczne

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa

- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich

- Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

Wszelkie zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITP. Dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu .

- Wykonywanie robót

- Czyszczenie ręczne

- Przed przystąpieniem do oczyszczenia powierzchni należy usunąć (jak jest to możliwe ) wszelkie zabrudzenia olejem, smarem , innymi produktami. Za pomocą szczotek drucianych usuwamy z blachy rdzę i inne zanieczyszczenia.

- Ocenę stopnia przygotowania powierzchni dokonuje się przez porównanie 
z zamieszczonymi w normach barwnymi wzorcami.

- Metody czyszczenia nie powinny powodować zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Blachy i kształtowniki posiadające uszkodzenia zewnętrzne (pęknięcia, ubytki, wgniecenia itp.) winny być przed malowaniem naprawione.

-

- Farby podkładowe rozpuszczalnikowe stosowane w miejscach widocznej korozji po wcześniejszym oczyszczeniu z rdzy.

- Farby nawierzchniowe rozpuszczalnikowe

- Powłoka składa się z dwóch warstw wierzchnich. Wykonanie powłok powinno się odbywać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi technologicznymi podanymi przez producenta

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla. Powierzchnia powłoki powinna być gładka, półmatowa i mieć jednolity połysk.

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między  Wykonawcą a Zamawiającym oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu.

- Warunki BHP

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa budowlanego i wiedzą techniczną 
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwa ludzi i mienia.

11. Odbiór robót

Odbiór robót nastąpi przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego po wcześniejszym zgłoszeniu o gotowości do odbioru prac. Odbiór robót zostanie zakończony protokołem odbioru podpisanym przez obie strony ( po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron).