OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

DANE OGÓLNE

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul. Grunwaldzka 114, 82-300 Elbląg.

II.	ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i celem opracowania jest:

Remont masztu antenowego na terenie Obwodu Drogowego w Elblągu.

Wykonawca przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu robót zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót ma obowiązek dokonać pomiarów  w obecności przedstawiciela GDDKiA.

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wszelkie materiały jakie zamierza wbudować.

III. STAN PROJEKTOWANY

Planowany zakres prac obejmuje:

- Położenie masztu za pomocą dźwigu

- Wykonanie remontu masztu zgodnie z opz

- Ponowne ustawienie masztu i jego montaż i pionizacja

DO WYKONANIA W TRAKCIE REMONTU:

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia Zamawiającego które w trakcie remontu może ulec uszkodzeniu.

- Remont masztu antenowego na terenie Obwodu Drogowego w Elblągu.

  - Określenia podstawowe

    - Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej żelaza ze środowiskiem korozyjnym

    - Ognisko korozji – miejsce na powierzchni stali, w którym rozpoczyna się lub ześrodkowuje proces korozyjny

    - Produkty korozji – związki chemiczne powstające w procesach korozyjnych w wyniku wzajemnego oddziaływania stali i środowiska korozyjnego

    - Rdza – produkt korozji elektrochemicznej żelaza i jego stopów, składający się głównie z jego tlenków, zwykle uwodnionych

    - Wżery korozyjne – wynik działania korozji lokalnej, występującej zwykle na ograniczonej, niewielkiej powierzchni i rozwijającej się w głąb materiału

    - Korozja atmosferyczna – korozja stali w atmosferze powietrza o zróżnicowanej wilgotności i temperaturze, mająca charakter korozji elektrochemicznej, podczas której w środowisku napowietrzonego elektrolitu na powierzchni tworzą się mikroogniwa elektrochemiczne.

    - Korozja lokalna – korozja równomierna lub nierównomierna, zachodząca w przypadkach, gdy zniszczeniu ulegają tylko pewne obszary powierzchni elementu stalowego

    - Korozja powierzchniowa – korozja zachodząca na powierzchni elementu stalowego narażonej na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych

    - Korozja szczelinowa – korozja lokalna, występująca w złączach i stykach elementów stalowych oraz stykach elementów stalowych z niemetalowymi, przy czym największa intensywność tej korozji występuje w szczelinach o szerokości ok. 0,1 mm

    - Powłoka ochronna – warstwa sztucznie wytworzona na powierzchni stali w celu zabezpieczenia jej przed korozją

    - Powłoka malarska – powłoka ochronna otrzymywana przez nałożenie materiałów malarskich na zabezpieczaną powierzchnię

    - Warstwa powłoki - dająca się wyróżnić część składowa powłoki spełniająca określoną funkcję w ochronie antykorozyjnej

    - Warstwa podkładowa (gruntująca) – warstwa powłoki malarskiej przylegająca bezpośrednio do zabezpieczanej powierzchni stali i zapewniająca odpowiednią przyczepność tej powłoki do podłoża stalowego oraz poprawiająca jej właściwości ochronne

    - Warstwa wierzchnia powłoki (nawierzchniowa) – warstwa ochronnej, wielowarstwowej powłoki malarskiej, stykająca się bezpośrednio ze środowiskiem korozyjnym

    - Farba - pigmentowany materiał malarski, tworzący powłokę ochronną.

    - Farba do gruntowania - farba przeciwrdzewna nanoszona bezpośrednio na podłoże zawierająca składniki hamujące procesy korozyjne (pigmenty, inhibitory).

    - Uszorstnienie - nadanie powierzchni odpowiedniej chropowatości.

    - Czas schnięcia - czas przejścia ciekłej powłoki malarskiej w stałą powłokę o określonych właściwościach fizycznych w danej temperaturze.

    - Grubość powłoki suchej; nominalna - mierzona grubość utwardzonej, suchej powłoki malarskiej; nominalna - określana dla powłoki malarskiej lub zestawu w celu osiągnięcia wymaganej trwałości powłoki.

    - Przyczepność - zdolność powłoki do wiązania się z podłożem, wymagająca określonych sił do jej oderwania.

    - Renowacja - całość wszystkich środków zaradczych, które zapewniają, że zachowana jest ochrona konstrukcji stalowej przed korozją.

    - Ochronny system powłokowy (antykorozyjny) - suma powłok lakierowych, które będą otrzymane lub które już otrzymano na podłożu w celu ochrony przed korozją.

    - Śruby – Zamawiający zaleca stosowanie śrub klasy co najmniej 8.8 do wymiany w konstrukcji masztu

2. MATERIAŁY

Akceptowanie materiałów.

Materiały (system) do zabezpieczenia antykorozyjnego powinien posiadać deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację właściwości użytkowych.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezbędne dokumenty (świadectwa, karty informacyjne wyrobu, karty techniczne, deklaracje itp.) potwierdzające, iż proponowany materiał (system) jest w stanie zagwarantować spełnienie wymagań niniejszej OPZ oraz jest dopuszczony do stosowania w obiektach stalowych narażonych na czynniki atmosferyczne.

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do kart technicznych poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca.  Kolor zostanie wskazany przez zamawiającego.

Przy wyborze rodzaju powłoki należy zwrócić uwagę, czy przez producenta podane jest wyraźne stwierdzenie przydatności do stosowania. Producent powinien określić je w pierwszym rzędzie na danych z praktyki, odnoszących się do podobnych przypadków zastosowań, determinowanych przez warunki środowiskowe, kształt konstrukcji, przygotowanie powierzchni pod powłokę i sposób aplikacji materiału.

Rodzaj śrub które mają być zastosowane do wymiany podlega także akceptacji.

Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do akceptacji producenta/dostawcy materiałów (systemu).

Sugerowane przez zamawiającego rodzaje farby :

- Farba do gruntowania dwuskładnikowa, epoksydowa, z fosforanem cynku, o wysokiej zawartości części stałych

- Epoksydowa farba gruntująca o wysokiej zawartości części stałych, zawierająca fosforan cynku, utwardzana poliamidem,

- Giętka emailia poliuretanowa

- Dwuskładnikowa farba epoksydowa pigmentowana fosforanem cynku, utwardzana poliaminoamidem

Tablica 1. System powłokowe dopuszczone do zabezpieczania konstrukcji stalowej podczas renowacji

Wyjaśnienie stosowanych skrótów:

| Oznaczenie systemu | Rodzaj systemu | Przygotowanie powierzchni | Powłoka gruntowa | Powłoka między- warstwowa | Powłoka nawierzch- niowa | Grubość całkowita powłok malarskich1) [ m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| R2a 2) | EP/PUR lub AY | nie mniej niż SB2 PSa2, PSt3, Wa2, | EP Misc. HB, EP (R) | EP Misc. HB | PUR3) AY4) | min. 280 |
| R6 | AY | nie mniej niż PSa2, PSt3, Wa2, SB2 | AY |  |  | min. 400 |
| R8a | Do szczelin i miejsc trudno- dostępnych | Oczyszczenie wnętrza szczeliny metodą strumieniowo- ścierną z dokładnością warunkowaną przez rozmiary szczeliny; dla niektórych systemów impregnacja powierzchni roztworem inhibitora korozji | EP penetrująca elastyczna | EP penetrująca elastyczna | PUR3) | min. 240 |
| 1) Grubość poszczególnych powłok w systemie ma być zgodna z aprobatą techniczną (lub rekomendacją) IBDiM 2) Farby na powłoki gruntowe muszą być dostosowane do zastosowanego przygotowania powierzchni 3) Farba poliuretanowa alifatyczna (min gr. 60 µm w przypadku przemalowywania ostatniej powłoki na całej powierzchni wybranego elementu) 4) Farba akrylowa (min gr. 45 µm w przypadku przemalowywania ostatniej powłoki na całej powierzchni wybranego elementu) |  |  |  |  |  |  |

EP – farby epoksydowe

(R) – pigmenty aktywne (np. fosforany cynku)

Misc – wypełniacze płatkowe

HB – farby o wysokiej zawartości części stałych

PUR – farby poliuretanowe

AY – farby akrylowe

Grubość powłoki nawierzchniowej (przy przemalowywaniu ostatniej powłoki na całej powierzchni elementu) nie powinna być mniejsza niż podano dla poszczególnych systemów w Tablicy 1.

Materiały do wykonywania robót.

Ze względu na charakter robót, zaleca się stosowanie systemów powłokowych tolerujących gorzej przygotowane podłoże.

W przypadku konstrukcji kratowych (lub blachownicowych ze stykami na śruby lub nity), należy stosować systemy o podwyższonej penetrowalności i elastyczności.

Dobór rodzaju zastosowanych materiałów oraz grubość wymaganych warstw powłoki malarskiej, zależy od stanu i rodzaju istniejącego zabezpieczenia antykorozyjnego, w tym: rodzaju i stanu powłok malarskich podlegających renowacji, agresywności środowiska i narażeń korozyjnych występujących na zabezpieczanych elementach obiektów oraz warunków technologicznych występujących na danym obiekcie (takich jak możliwości i warunki przygotowania podłoża, warunki atmosferyczne, warunki ochrony środowiska itp.)

Wymagane jest, aby nowe powłoki były kompatybilne z pozostałymi powłokami.

W Tablicy 1 przedstawiono systemy malarskie przewidziane do renowacji miejscowej z/lub bez przemalowania ostatniej powłoki.

3. Sprzęt do wykonywania robót

Do wykonania robót malarskich objętych przedmiotem niniejszej specyfikacji przewiduje się zastosowanie – w zależności od potrzeb – takiego sprzętu jak m.in.:

- Spalinowe lub elektryczne urządzenie do mycia ciepłą (temp. ok. 50 st.C) lub zimną wodą pod ciśnieniem ok. 8-10 MPa

- Sprężarka powietrza ze zbiornikiem wyrównawczym i kompletem filtrów przeciwolejowych i przeciwwilgotnościowych

- Zestaw urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej

- Lekkie młotki pneumatyczne z iglakami i skrobakami

- Szlifierki

- Odkurzacze przemysłowe

- Szpachle, szczotki druciane, młotki iglaki, czyste szmaty lniane

- Twarde pędzle okrąglaki do gruntowania

- Płaskie pędzle o różnej szerokości do wyrobienia krawędzi i malowania

- Pędzle kątowe

- Wałki o różnym włosiu i gąbki malarskie

Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót.

4. Sposób wykonywania robót

Zakres robót obejmuje :

- Wstępnego czyszczenia, odtłuszczania i dejonizacji powierzchni.

- Usuwania lub przygotowania do mechanicznego usunięcia starych, zniszczonych powłok malarskich oraz do mycia sprzętu malarskiego (rozpuszczalniki, zmiękczacze oraz zmywacze)

- Uszorstniania istniejącej powierzchni istniejących powłok malarskich

- odtłuszczenie i oczyszczenie istniejącego podłoża, do odtłuszczania powierzchni należy stosować przemysłowe środki odtłuszczające lub rozpuszczalniki (np. benzyna ekstrakcyjna).

- rozkręcenie poszczególnych sekcji masztu i oczyszczenie połączeń,

- wymianę śrub łączących poszczególne elementy konstrukcyjne,

- Wykonania nowych powłok ( materiały zgodnie z pkt nr 2)

- Uszczelnień szczelin w połączeniach elementów konstrukcji i lokalnego wyrównania powierzchni

Materiały używane do ostatecznego przygotowania powierzchni elementów powinny gwarantować odpowiedni stopień czystości i w razie potrzeby – chropowatość.

Zakres robót wymienionych w kosztorysie określony jest ryczałtowo i obejmuje komplet robót. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót ma obowiązek dokonać pomiarów kontrolnych w terenie aby określić sposób i koszty realizacji.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

Koszty dojazdu i transportu,

Koszty zakupu nowych materiałów,

Koszty osobowe,

Koszty demontażu i ponownego montażu masztu

Koszty wymiany śrub łączących konstrukcję

Koszty uprzątnięcia i przekazania do utylizacji odpadów –wszelki materiał z rozbiórki należy do wykonawcy i powinien zostać zutylizowany

Koszty ubezpieczenia,

Pozostałe koszty Wykonawcy nie ujęte powyżej.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważą aprobatę techniczną ITB i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją producenta

Elementy wyposażenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych należy uzyskać akceptację Zamawiającego

Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.