Załącznik nr 2

do Warunków udziału w mechanizmie „Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku” określających warunki zakupu OMP na zapasy interwencyjne

Wymagania dotyczące opakowań odtłuszczonego mleka w proszku
 w interwencyjnym zakupie

- Odtłuszczone mleko w proszku jest pakowane w nowe, czyste, suche
i nienaruszone worki o wadze netto 25 kg.

- Worki mają co najmniej 3 warstwy, które łącznie dają średnią wytrzymałość do 
420 J/m2 TEA.

- Druga warstwa ma być pokryta warstwą polietylenową o grubości co najmniej 15g/m2.

- W środku warstw papierowych umieszczona jest torba polietylenowa o grubości 
co najmniej 0,08 mm, przytwierdzona na dole.

- Worki odpowiadają normie EN 770.

- W czasie pakowania, proszek powinien być dobrze sprasowany. Nie wolno dopuścić, by luźny proszek znalazł się między poszczególnymi warstwami.